Aneks do STWiOR – Nawierzchnia z trawy syntetycznej

Zmienia się brzmienie pkt 2.7.:

1. TRAWA:

Wysokość włókna – 20 mm

Ilość pęczków - min. 37 000 szt. / m2

Dtex – min. 8 000

Ilość włókien – min. 300 000 szt. / m2

Waga włókna - min. 750 g / m2

Grubość włókna - min 180 mikronów

Wypełnienie piaskiem kwarcowym płukanym, suszonym

Aneks do Projektu budowlanego  – Nawierzchnia

Zmienia się brzmienie pkt 11.5.: Nawierzchnia

trawa syntetyczna wielofinkcyjna:

Wysokość włókna – 20 mm

Ilość pęczków - min. 37 000 szt. / m2

Dtex – min. 8 000

Ilość włókien – min. 300 000 szt. / m2

Waga włókna - min. 750 g / m2

Grubość włókna - min 180 mikronów

Wypełnienie piaskiem kwarcowym płukanym, suszonym